## Slide 1: Древесина и материалы из нее

## Slide 2
Древесина — это органический материал растительного происхождения, представляющий собой сложную ткань древесных растений. Она составляет основную массу ствола деревьев.
Древесина является волокнистым материалом, причем волокна в ней расположены вдоль ствола. Поэтому для нее характерна анизотропия, т.е. ее свойства вдоль и поперек волокон различны.
Сроки роста деревьев деловых пород составляют – 40-60 лет. Отходы при обработке достигают иногда 50-60%. Эти отходы и неделовую древесину подвергают глубокой переработке с целью получения полноценных строительных материалов.

## Slide 3
относительно высокая прочность
малая объемная масса высокая удельная прочность
хорошее сопротивление ударным и вибрационным нагрузкам
малая теплопроводность хорошие теплоизоляционные
свойства
низкий температурный коэффициент линейного расширения
химическая стойкость к действию органических кислот, солей и масел
хорошая технологичность (легкость обработки и изготовления изделий)
Достоинства древесины

## Slide 4
Недостатки древесины
гигроскопичность, т.е. способность впитывать влагу, и возникающую из-за изменения влажности нестабильность свойств и размеров (усушка и набухание)
отсутствие огнестойкости
неоднородность строения
склонность к гниению
Для зашиты древесины от увлажнения, загнивания и воспламенения производят окраску лаками и красками, опрыскивание и пропитку специальными химическими веществами.

## Slide 5
В зависимости от степени переработки древесины различают:
лесные материалы, получаемые механической обработкой стволов дерева (бревна, пиломатериалы)
деревянные изделия и конструкции, изготавливаемые в заводских условиях (дверные и оконные блоки, клееные конструкции, фанера и т.д.)
материалы, получаемые технологической переработкой древесины:
  древесностружечные плиты (ДСП),
  арболит,
  фибролит,
  древесново-локнистые плиты (ДВП),
  картон,
  бумага.

## Slide 6
Главные срезы ствола дерева
Поперечный (торцевой)
Радиальный
Тангенциальный
Поперечный (торцевой)

## Slide 7
Строение древесины

## Slide 8
Пороки древесины
Пороками называют недостатки древесины, появляющиеся во время роста дерева и хранения пиломатериалов на складе.
Пороки формы ствола:
а) – ненормативная сбежистость – более чем 1 см на 1 м длины ствола;
б) – закомелистость – резкое увеличение диаметра нижней части ствола (комеля), закомелистость бывает ребристая и круглая, это значительно увеличивает количество отходов;
г, д) - кривизна ствола – искривление в одном или нескольких местах

## Slide 9
Пороки древесины
Пороки строения древесины – отклонения от нормального расположения волокон в стволе дерева:
наклон волокон (косослой) – непараллельность древесины продольной оси пиломатериала;
свилеватость – волокна древесины расположены в виде волн и завитков;
крень – годовые кольца имеют разную толщину и плотность по разные стороны от сердцевины;

## Slide 10
Пороки древесины
Пороки строения древесины – отклонения от нормального расположения волокон в стволе дерева:
Сучки – самый распространенный порок, представляющий собой
основание ветвей дерева.
Сучки бывают сросшиеся и несросшиеся, лапчатые, загнившие (табачные). Сучки снижают прочность пиломатериала, количество и расположение сучков определяют сортность древесины.

## Slide 11
Пороки древесины
Трещины могут появиться и на растущем, и на срубленном дереве.
Метиковая (а) – одна или несколько внутренних трещин, идущих от центра к периферии вдоль ствола
Отлупная (б) – частичное или полное отделение центральной части ствола по годовым кольцам от периферийной в результате усушки
Трещины усушки (в) – образуются в результате неравномерной сушки древесины
Морозобой (г) – наружная открытая продольная трещина, сужающаяся к центру

## Slide 12
Пороки древесины
Грибные поражения и химические окраски вызываются простейшими живыми организмами (грибами, микроорганизмами, червоточины).

## Slide 13
Важнейшие свойства древесины
По влажности различают:
– мокрую (более 100% влажности);
– свежесрубленную ( более 35%);
– воздушно-сухую – 15-20%;
– комнатно-сухую – 8-12%;
– абсолютно сухую, высушенную до постоянной массы древесину.
Стандартной считают влажность древесины – 12%.
Изменение влажности древесины вызывает изменение её линейных размеров – усушку и набухание. Вдоль волокон линейная усушка не превышает 0,1%, поперек волокон – 3-6%.
Вызванные усушкой напряжения могут привести к появлению трещин.

## Slide 14
Важнейшие свойства древесины
Истинная плотность древесины – 1,54 г/см3, средняя плотность
древесины многих пород ниже 1000 кг/м3. Её принято сравнивать при влажности 12%.
Пористость древесины в среднем составляет 50-70%.
Теплопроводность у древесины относительно низкая и различается в зависимости от расположения волокон, в поперечном направлении она в два раза ниже.
ППУ
ППС
Минвата
Дерево
Пенобетон
Керамзитобетон
Кирпичная кладка
Пробка

## Slide 15
Важнейшие свойства древесины
Прочность древесины вдоль волокон составляет 40-60 МПа и сопоставима с прочностью бетона.
Прочность при сжатии поперек волокон составляет 0,15-0,3 от предела прочности вдоль волокон.
Прочность при растяжении вдоль волокон в 2-3 раза больше прочности при сжатии вдоль волокон и составляет 100-120 МПа.
Прочность при изгибе составляет 60-110 МПа. Прочность при изгибе у древесины выше, чем у большинства строительных материалов.

## Slide 16
Механические свойства древесины зависят от влажности.
Для получения сравнимых результатов прочность древесины при фактической влажности пересчитывают на прочность при стандартной влажности по формуле:
R12 = RW [1 + α ( W – 12)];
где R12 и RW соответственно пределы прочности образцов при 12% -ной и W влажности в момент испытаний, α – поправочный коэффициент на влажность, показывающий на сколько изменяется прочность при изменении влажности на 1%.

## Slide 17
Основные древесные породы
Породы по ряду биологических признаков принято подразделять
на хвойные и лиственные.
Хвойные породы:
Сосна – наиболее распространенная хвойная порода. Древесина
сосны светло-золотистого цвета, имеет хорошие физико-механические и эксплуатационные характеристики, хорошо поддается обработке. Из сосны изготавливают несущие деревянные конструкции, фанеру.
Лиственница напоминает древесину, но более плотная и прочная,
является более стойкой против загнивания, характеризуется большей смолистостью. Её можно применять в подземных сооружениях, в качестве свай и для гидротехнических сооружений: мостов, причалов.
Ель и пихта – распространенные хвойные породы, древесина которых отличается малой смолистостью, но высокой прочностью. Из них изготавливают конструкции, эксплуатируемые в сухих условиях.
Кедр имеет легкую прочную и легко обрабатываемую древесину.

## Slide 18
Основные древесные породы
Лиственные породы применяют в строительстве реже, чем хвойные.
Дуб обладает тяжелой, плотной, и очень твердой древесиной с
желтоватой красивой текстурой. Она хорошо сохраняется на воздухе и
в воде. Из дуба делают высококачественный паркет, фанеру, дверные и
оконные блоки, мебель.
Бук имеет плотную и прочную древесину с желтоватым оттенком.
Бук применяют для изготовления паркета, фанеры, погонажных изделий.
Ясень имеет тяжелую, твердую и прочную древесину, напоминающую дуб, но более светлой окраски.
Береза – самая распространенная в наших лесах лиственная порода. Древесина березы твердая и прочная в сухих условиях, но не долго-
вечная во влажных.
Осина имеет мягкую и легкую древесину белого цвета с зеленоватым оттенком, во влажном состоянии она быстро загнивает. Осина легко раскалывается вдоль волокон, поэтому её хорошо использовать
для изготовления фанеры.

## Slide 19
Сравнительные характеристики пород древесины

## Slide 21
Лесоматериалы и изделия из древесины
Лесоматериалами называют материалы из древесины, сохранившие её природную структуру и состав.
Подразделяют на:
необработанные (круглые)
обработанные (пиломатериалы, колотые, шпон и т.д.).
Изделия из древесины получают путем механической обработки и
соединения отдельных элементов в изделие.
Круглые лесоматериалы – очищенные от сучьев отрезки древесных стволов. В зависимости от диаметра верхнего торца их подразделяют на бревна, подтоварник и жерди.
Бревна строительные должны иметь диаметр верхнего торца не
менее 14 см, длину в пределах 4-6,5 м, ошкуренную поверхность, а торцы спиливаются под прямым углом.

## Slide 22
При строительстве срубов все большее распространение получают оцилиндрованные бревна, обработанные на токарном станке без сбега.
Подтоварник – бревна с диаметром верхней части 8-13 см и длиной 3-9 м.
Жерди имеют верхний диаметр – 3-8 см, длину 3-9 м. Эти материалы применяют для вспомогательных целей (изгороди, небольшие срубы и т.д.).

## Slide 23
а – брус четырёхкантный;
б – брус двухкантный;
в – бруски;
г – доски обрезные;
д – доски необрезные;
е - пластина;
ж - четвертина;
з – горбыль (обапол)
Цифрами обозначены:
1 – пласть;
2 - кромка;
3 - торец;
4 – ребро.
Пиломатериалы получают при продольной распиловке бревен:

## Slide 24
Доски в зависимости от чистоты опиловки и продольных кромок
бывают необрезные, обрезные, шпунтованные и фальцованные.

## Slide 25
Погонажные изделия – шпунтованные доски для полов, плинтусы,
наличники, перила и т.д.
Они имеют сложный рельеф, используются при устройстве полов, обналички дверных проемов.
Перила
Плинтуса
Наличники

## Slide 26
Изделия для паркетных полов:
штучный паркет (дощечки длиной 150-450 мм и шириной 30-60 мм с пазами и гребнями)
щитовой паркет
паркетные доски (клееные трехслойные конструкции состоящие их шпона, твердой породы и основания из сосновых или еловых реек)

## Slide 27
Фанера – склеенные между собой три и более листов шпона, с волокнами, расположенными перпендикулярно.
Столярные изделия строительного назначения – оконные и дверные блоки, выпускаемые на специальных предприятиях, окрашенными и антисептированными.
Строительные конструкции и детали из древесины: комплекты деревянных домов, балки, фермы (получаемые склеиванием).
Ламинированная

## Slide 28
Получение древесного шпона

## Slide 29
Схема безотходной древесины

## Slide 30
Защита деревянных конструкций от поражения насекомыми
Для защиты древесины от поражения насекомыми применяют
специальные вещества (инсектициды), которые подразделяют:
а) материалы для защиты древесины вновь строящихся объектов, к ним относятся каменноугольные и сланцевые масла, раствор нафтената меди в керосине или мазуте;
б) материалы для защиты древесины при её хранении на складах или применяемые при ремонтных работах, это гексахлоран, хлорофос, хлорпикрин и др.;
Проникая в древесину, инсектициды убивают личинки и самих
насекомых или создают среду, в которой жизнедеятельность насекомых становится невозможной.

## Slide 31
Защита деревянных конструкций и изделий от возгорания
Для предохранения древесины от возгорания деревянные
конструкции и изделия подвергают огнезащитной обработке различными способами: поверхностной обмазкой, покраской, покрытием асбестоцементными листами.
Одним из самых эффективных способов огнезащитной обработки
деревянных конструкций является пропитка древесины растворами огнезащитных солей в автоклавах под давлением или в горяче-холодных ваннах с последующим покрытием атмосфероустойчивой огнезащитной краской.
Вещества применяемые для защиты деревянных конструкций от
возгорания называют антипиренами (фосфорно-кислый аммоний, серно-кислый аммоний, бура, борная кислота).
В качестве огнезащитных покрытий широко используются различные огнестойкие краски.