ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций здания по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Циолковского, 22

(фото объекта)

В работе приняли участие:

| 1. | Руководитель группы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Техник по обмерам |  |
| 3. | Техник по обмерам |  |
| 4. | Техник по обмерам |  |
| 5. | Инженер проектировщик |  |

Перечень технических документов, использованных при составлении настоящего заключения:

  - Техническое задание, полученное от Заказчика.

  - Результаты обследования несущих конструкций.

  - Обмерные чертежи несущих конструкций.

  - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

  - СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

  - СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений.

  - СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий

  - СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия.

  - СП 16.13330.2011. Стальные конструкции.

  - СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

  - ГОСТ Р53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

  - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

Описание существующего здания.

| 1. Назначение здания | Общеобразовательное учреждение. |
| --- | --- |
| 2. Количество этажей | 3 этажа |
| 4. Возраст здания | Построено в 1953 - 1959 годах – 63 года |
| 5. Наружные стены | Выполнены из кладки красного полнотелого кирпича и силикатного кирпича на сложном растворе. |
| 6. Внутренние опоры для перекрытий | Несущие кирпичные стены, колонны. |
| 7. Междуэтажные перекрытия | Стальные перекрытия по стальным балкам. Сборные железобетонные плиты по стальным балкам. |
| 8. Пространственная жесткость коробки здания | Пространственная жесткость здания достаточная. Обеспечивается наружными и внутренними несущими кирпичными стенами, колоннами и дисками перекрытий. |
| 10. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание кладки стен, столбов |  |
| б) деформации стен, колонн, столбов |  |
| в) состояние перемычек над проемами |  |
| г) деформации перекрытий | Имеются. |
| д) состояние наружной штукатурки и облицовки | Ограничено работоспособное. Имеются многочисленные участки с разрушением и отслоением штукатурного слоя. |
| 11. Перегородки и их состояние | Работоспособное. Перегородки в основном деревянные оштукатуренные и окрашенные. |

Рекомендации

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить следующие:

Стены:

(перечислить требующиеся ремонтные работы)

Балка, перегородки, стены:

(перечислить требующиеся ремонтные работы)

Прочее:

(перечислить требующиеся ремонтные работы)

Все конкретные вопросы связанные с проведением ремонта в здании должны быть разработаны проектной организацией в специальном рабочем проекте с проведением дополнительных необходимых расчетов несущих конструкций и с учетом данного тех. заключения. При выполнении строительных работ следует руководствоваться соответствующими разделами СНиП, новыми чертежами проекта и указаниями СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве».

Главный специалист:	(фио руководителя группы)

Фотоотчет с объекта проверки.

(к фотографиям подписать дефекты)

Ведомость дефектов.

(по ВСН)

| Вид дефектов и повреждений, (расположение). | Анализ причин появления | Категория техн. состояния конструкции | Рекомендации по восстановлению |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены |  |  |  |
| Имеются отдельные трещины раскрытием до 3 мм. | Механическое воздействие | Ограничено работоспособное. | Заделка трещин раствором. |
| Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5% площади поверхности. |  |  | Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 5%. |
| Перегородки (деревянные) |  |  |  |
| Мелкие трещины и отслоение штукатурки местами. | Механическое воздействие | Ограничено работоспособное. | Ремонт штукатурки. |