## Бетон

## Общие сведения

Бетон – искусственный каменный материал, получаемый путем затвердевания рационально подобранной смеси минерального или органического вяжущего вещества, заполнителей, воды  и добавок.

Бетон - один из основных строительных материалов. Он ценен тем, что ему можно придавать самые разнообразные свойства, изменяя в широких пределах прочность, плотность, теплопроводность, и изготовлять из него сборные конструкции, изделия и монолитные сооружения различной формы и назначения. Бетон широко используют в гражданском, промышленном, гидротехническом, теплоэнергетическом, дорожном и других видах строительства.

Изученные в предыдущей лекции минеральные вяжущие являются в сочетании с водой основными компонентами любого вида бетона, так как обеспечивают заданную пластичность (формируемость) бетонной смеси, необходимую для получения изделий и конструкций определенной формы и размера, а так же прочность и долговечность самой бетонной конструкции.

Вследствие повышенной усадки, ползучести цементного камня, а так же высокой стоимости минеральных вяжущих при получении бетонов вводят природные и искусственные жесткие заполнители.

Это один из самых массовых строительных материалов, обладающий комплексом ценных свойств, способностью приобретать любые формы в зданиях и сооружениях, сравнительно низкой стоимостью.

## 1.1 Классификация бетонов и отличительные свойства

Бетоны классифицируют по (рис. 1):

- средней плотности,

- виду вяжущего вещества,

- назначению.

По плотностиразличают:

- особо тяжелые бетоныс плотностью более 2500 кг/м3;

- тяжелые– 1800...2500 кг/м3;

- легкие– 500...1800 кг/м3;

- особо легкие– менее 500 кг/м3.

Особо тяжелые бетоныполучают на основе заполнителя из железной руды, барита, чугунного скрапа, свинцовой дроби;

тяжелые– на основе заполнителя из плотных горных пород: гранитов, диабаза, песчаника и др.

В легких бетонахиспользуют природный или искусственный пористые заполнители, в том числе пемзу, керамзит, аглопорит и др.

Особо легкие бетоны(теплоизоляционные) отличаются тем, что своеобразным заполнителем в них являются воздушные или газовые поры-ячейки.

Рисунок 1Классификация бетонов

По виду вяжущего бетоны делят на:

- цементные (цементобетоны),

- гипсовые (гипсобетоны),

- силикатные,

- полимербетоны,

- асфальтобетоныи т.д.

По назначению бетоны бывают:

- общего назначения(для несущих и ограждающих конструкций);

- специального назначения(для защиты от радиации, для дорожных и аэродромных покрытий, жароупорные, кислотостойкие, гидроизоляционные, декоративные и др.).

В зависимости от применения различают бетоны:

- обычный - для железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, балок, перекрытий, сводов, мостов и т. п.);

- специального назначения, например кислотоупорный, жароупорный…

- гидротехнический- для плотин, шлюзов, облицовки каналов, водопроводно-канализационных сооружений и т. п.;

- бетон для стен зданий(главным образом, легкий бетон) и легких перекрытий;

- теплоизоляционный особо легкий(пено- и газобетон);

- бетон для полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий.

Сырьевые материалы для тяжелого бетона, их свойства, нормативные требования

Бетоны - искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из вяжущего вещества, воды, мелкого и крупного заполнителей, взятых в определенных пропорциях. До затвердевания эта смесь называется бетонной смесью.

Вода для приготовления бетонной смеси. Для приготовления бетонной смеси используют любую воду, отвечающую согласно ГОСТ 23732 определенным требованиям. Ограничения, предъявляемые к воде затворения, обусловлены свойствами самогоцементного камня, т. е. в воде не должны содержаться те компоненты, которые могут вызвать его разрушение в процессе эксплуатации.

Так кислотность воды не должна быть меньше 4, так как цементный камень обладает низкой кислотостойкостью и не более 12,5.

Содержание сульфатов не должно превышать 2000 – 2700 мг/л, в зависимости от ответственности конструкции, а всех солей от 3000 до 5000 мг/л, так как соли могут вызвать не только высолы на поверхности конструкции, но и коррозию арматуры, сопровождаемую отслаиванием защитного бетонного слоя и разрушением конструкции в целом.

Вяжущее вещество. Для изготовления обычного бетона наиболее широко применяют минеральные вяжущие вещества, прежде всего портландцемент и его разновидности.

Цемент и вода являются активными составляющими бетона; в результате реакции между ними образуется цементный камень, скрепляющий зерна заполнителей в единый монолит.

Заполнителичасто называют инертными материалами. Однако они существенно влияют на структуру и свойства бетона.

Заполнители создают жесткий каркас и поэтому значительно уменьшают деформации бетона при твердении и под нагрузкой. В качестве заполнителей преимущественно используют местные горные породы и вторичные ресурсы (шлаки и др.). Применение этих дешевых заполнителей снижает стоимость бетона, так как на их долю обычно приходится до 80 % объема бетона. Легкие пористые заполнители снижают плотность бетона и улучшают его теплотехнические свойства.

В бетоне применяют мелкий и крупный заполнители.

Мелким заполнителем (менее 5 мм) для тяжелого бетона является природный или искусственный песок.

Наиболее часто используемый в качестве мелкого заполнителя природный песокпредставляет собой рыхлую смесь зерен, образовавшуюся в результате выветривания горных пород. При отсутствии природного песка применяют песок, получаемый путем дробления твердых горных пород.

Экономически целесообразно в качестве мелкого заполнителя использовать соответствующие по крупности отходы обработки природных каменных материалов.

В зависимости от минералогического состава пески бывают:

- полевошпатные;

- кварцевые;

- известковые и др.

Лучшими для приготовления бетона являются кварцевые пески.

Классификация заполнителей по:

Рисунок 2Классификация заполнителей

В зависимости от происхождения бывают:

- морские,

- речные (содержат мало пыли, имеют окатанную форму),

-овражные (горные) пески (содержат много пыли и глины).

В зависимости от модуля крупности Мкр пески бывают:

- повышенной крупности с модулем 3-3,5,

- крупные 2,5-3,

- средние 2-2,5,

- мелкие 1,5-2,

- очень мелкие 1-1,5.

Мелкие и очень мелкие пески в бетонах не применяются, т.к. они содержат много пыли и глины, которая требует большего расхода вяжущего вещества. Содержание пыли и глины ограниченно ГОСТом, их содержание в песке не должно превышать 2-5% (2-3%) (определяется методом отмучивания).

Крупныйзаполнитель (обычно 5 – 70 мм, иногда до 150 мм) для тяжелого бетона подразделяют на гравий и щебень.

Гравиемназывают рыхлый неорганический материал, образовавшийся в результате естественного разрушения (выветривания) горных пород. Гравий состоит из более или менее окатанных зерен. Гравий состоит из более или менее окатанных зерен размером 3-70 мм. В нем могут содержаться зерна высокой прочности, например гранитные, и слабые зерна пористых известняков.

Гравий обычно содержит примеси пыли, глины, иногда и органических веществ, а также песка.

При большом содержании песка такой материал называют песчано-гравийной смесью, или гравилистым песком.

В зависимости от происхождения различают гравий:

- овражный (горный),

- речной,

- морской.

Овражный (горный) гравий обычно загрязнен примесями, речной иморской- более чистые.

Зерна морского и речного гравия вследствие истирания водой обычно имеют округлую форму, иногда со слишком гладкой поверхностью, не дающей прочного сцепления с цементным раствором, что понижает прочность бетона.

Зерна овражного (горного) гравия более остроугольные.

При изготовлении бетона большое значение имеет максимально допускаемая крупность гравия, определяемая размером отверстия сита, на котором полный остаток не превышает 5 % общей навески.

Прочность зерен гравия должна обеспечивать получение прочности бетона выше заданной на 20-50 %.

Обычно он содержит примеси пыли, глины, иногда и органических веществ, а также песка. В гравии допускается не более 1 % (по массе) глинистых, илистых и пылевидных примесей, количество которых определяют отмучиванием.

При большом содержании песка такой материал называют песчано-гравийной смесью или гравелистым песком.

Щебнемназывают крупный заполнитель для бетона, полученный в результате дробления горных пород или дробления крупного камня. Зерна щебня имеют угловатую форму. Желательно, чтобы по форме они приближались к кубу.

Основное требование – прочность. Прочность щебня из горных пород определяется его пределом прочности при сжатии.

Показатель прочности щебняполучаемого из гравияслужит показатель дробимости (Др).

Др 8, Др12, Др16, Др 24 – марки по дробимости, цифры обозначают процентное содержание раздробленных зерен.

Для щебня ограниченно содержание пыли и глины т.е. оно не должно привышать 1-2%.

Более шероховатая, чем у гравия, поверхность зерен способствует лучшему их сцеплению с цементным камнем, поэтому для бетона высокой прочности обычно применяют щебень, а не гравий.

К заполнителям бетона предъявляются различные требования. Наибольшее значение имеют зерновой состав и содержание вредных примесей, а для плотных заполнителей тяжелого бетона – еще и прочность, морозостойкость, содержание естественных радионуклидов и стойкость к различным формам распада.

Зерновой (гранулометрический)  составпоказывает соотношение в заполнителе зерен разной крупности. Оптимальный зерновой состав обеспечивает плотную упаковку зерен заполнителя, что снижает расход цемента и повышает прочность бетона.

Различают заполнители с непрерывной и прерывистой гранулометрией.

В первом случае в заполнителе встречаются зерна всех размеров в диапазоне, от наименьшего, до наибольшего.

Если же в заполнителе отсутствуют зерна каких-либо промежуточных фракций, то его гранулометрию называют прерывистой.

Обычно прерывистая гранулометрия обеспечивает меньшую пустотность заполнителя, однако в этом случае уменьшается подвижность бетонной смеси вследствие защемления мелких зерен между крупными, и для получения пластичной бетонной смеси толщина обмазки зерен заполнителя цементным тестом должна быть больше. В результате уменьшается возможность экономии цемента за счет снижения пустотности заполнителя.

Песок в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса: I и II.

По крупности песок(I) подразделяют на группы:

- очень крупный,

- повышенной крупности,

- крупный,

- средний,

- мелкий;

а во II классевыделяют еще:

- очень мелкий,

- тонкий,

- очень тонкий.

Органические примеси (например, гумусовые)допускаются только в очень незначительном количестве, т.к. они сильно снижают прочность и даже разрушают бетон.

Зерновой состав крупного заполнителя характеризуют наибольшей и наименьшей крупностью его зерен.

Наибольшая крупность щебня (гравия)определяется размером отверстия сита, на котором полный остаток не превышает 5 %,наименьшая– размером сита, на котором полный остаток не менее 95 %.

Пустотностькрупного заполнителя не должна превышать 45 %. Щебень чище гравия, обычно он не содержит органических примесей. Предельное содержание глинистых и пылевидных примесей по массе в щебне из изверженных пород допускается не более 1 % (для бетонов всех классов); в щебне из карбонатных пород – 2 % (для бетонов классаВ 22,5 и выше) и 3 % (для бетонов  классаВ 20 и ниже).

С целью радиационно-гигиенической оценки заполнителей бетона контролируют для них удельную эффективную активность естественных радионуклидов.

Рисунок 3Показатели качества заполнителей

Добавки классифицируют по основному эффекту действия:

1) наполнители и микронаполнители, улучшающие структуру бетона на микроуровне, т.е. структуру связующего вещества;

2) регуляторы свойств бетонной смеси– пластификаторы и суперпластификаторы, водоудерживающие добавки;

3) регуляторы сроков схватывания и твердения бетона– ускорители, замедлители, противоморозные добавки;

4) регуляторы структуры– газообразователи, пенообразователи, уплотняющие добавки;

5) ингибиторы коррозии стальной арматуры;

6) придающие бетону специальные свойства– расширяющиеся, гидрофобизирующие, антикоррозионные, электропроводныедобавки,пигментыи др.

Некоторые добавки обладают полифункциональным действием, например, одновременно пластифицирующим и воздухововлекающим, пластифицирующим и замедляющим эффектами и т.п.  Применение разнообразных химических добавок и дисперсных минеральных компонентов в сочетании с соответствующим подбором состава бетона позволяет эффективно управлять его технологией на всех этапах и получать строительные композиты с заданными структурой и свойствами.