Дефекты облицовки керамическими глазурованными плитками

| Дефекты | Причины возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| На поверхности облицовочных плиток имеются щербинки, отбитые углы, плешины, мушки, пузыри и другие дефекты | Применение плиток без предварительной сортировки, отсутствие лабораторного контроля | Поврежденные плитки выбить и заменить новыми |
| Неодинаковая ширина швов на облицованной поверхности | Использование в дело плиток без сортировки их по размерам. Небрежная работа плиточника без применения скоб и шаблонов | Поверхности с неровными швами переделать до твердения раствора. Рассортировать плитки по размерам. При массовом несоответствии размеров плитки браковать и возвращать поставщику. Для устройства ровного уширенного шва применять металлические скобы и шаблоны |
| Провесы между смежными плитками (плитка выходит за поверхность смежной плитки) | Работа без предварительного нанесения грунта. Одновременное выполнение облицовки выравнивающего и затвердевшего слоя и грунтовки, что приводит к провесам, так как при этом раствор разной толщины дает различную усадку и «тянет» за собой плитки | Поверхности с такими дефектами должны быть переделаны. Категорически запрещается начинать облицовку без проверки поверхности и выравнивания ее штукатурным пометом |
| Небрежное примыкание к трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д. | Прокладка трубопроводов после окончания облицовочных работ. Отсутствие необходимого инструмента для фасонного выреза плиток (специального молоточка, сверла, приспособления для сверления), недостаточный навык у рабочих | Поврежденные места облицевать заново. Не начинать облицовку до прокладки трубопроводов и установки электрокоробок |
| Отслаивание и выпадение отдельных плиток или целых звеньев | Тыльная поверхность плиток была загрязнена, клеящая мастика нанесена на непросохшую поверхность | Если основание не повреждено, его следует тщательно очистить и плитки установить вновь, приклеив их белилами. Если основание повреждено, его необходимо аккуратно вырубить и заменитьновым |
| Швы не горизонтальны и не вертикальны, углы развернуты, лузги, усенки и откосы искривлены | Отсутствие контроля во время работ. Не применены рекомендованные инструменты и проверочные приспособления | Места с превышением допустимых отклонений должны быть переделаны заново |