Таблица 2.1

Таблица 2.2

Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального и фасонного проката.

Извлечения из табл. В.5 СП 53-102-2004

| Сталь по ГОСТ 27772 | Толщина проката, мм | Нормативное сопротивление проката, МПа |  | Расчетное сопротивление проката, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ryn | Run | Ry | Ru |
| C235 | От 2 до 8 | 235 | 360 | 230 | 350 |
| C245 | От 2 до 20 Св. 20 до 30 | 245 235 | 370 370 | 240 230 | 360 360 |
| C285 | От 2 до 10 Св. 10 до 20 | 275 265 | 390 390 | 270 260 | 380 370 |
| C345 | От 2 до 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 80 Св. 80 до 100 | 325 305 285 265 | 470 460 450 430 | 315 300 280 260 | 460 450 440 420 |
| За толщину фасонного проката принимают толщину полки |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3

Извлечение из табл. 1 СП 53-102-2004

| № п/п | Элементы конструкций | Коэффициент условия работы γс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Балки сплошного сечения и сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий | 0,90 |
| 2 | Колонны общественных зданий и опор водонапорных башен | 0,95 |
| 3 | Колонны одноэтажных промышленных зданий с мостовыми кранами | 1,05 |
| 4 | Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчете на устойчивость указанных элементов с гибкостью λ ≥ 60 | 0,95 |
| 5 | Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески) при расчете на прочность по неослабленному сечению | 0,90 |
| 6 | Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 МПа, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) | 1,10 |
| Примечания 1. Коэффициенты γс < 1 при расчетах совместно не учитывают. 2. В неоговоренных случаях принимают γс = 1 |  |  |

Таблица 2.4

Извлечение из табл. 3 СНиП II-25-80

Таблица 2.5

Таблица 4 СНиП II-25-80

Таблица 2.6

Извлечение из табл. 5.2 СП 52-101-2003

| Вид сопротивления | Бетон | Расчетные значения сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В10 | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 |
| Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | Тяжелый и мелкозернистый | 6,0 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17,0 | 19,5 |
| Растяжение осевое Rbt | Тяжелый | 0,56 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,15 | 1,3 |

Таблица 2.7

Извлечение из табл. 5.4 СП 52-101-2003

| Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Eb, МПа · 10-3, при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В10 | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 |
| 19,0 | 24,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 34,5 |

Таблица 2.8

Извлечение из табл. 5.7, 5.8 СП 52-101-2003

| Арматура классов | Номинальный диаметр арматуры, мм | Нормативные сопротивления Rsn= Rs,ser, МПа | Расчетные значения сопротивления арматура для предельных состояний первой группы, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | растяжению |  | сжатию, Rsc |
|  |  |  | продольной Rs | поперечной (хомутов и отогнутых стержней) Rsw |  |
| А240 (А-I) | 6-40 | 240 | 215 | 170 | 215 |
| A300 (A-II) | 6-40 | 300 | 270 | 215 | 270 |
| A400 (A-III) | 6-40 | 400 | 355 | 285 | 355 |
| A500 | 10-40 | 500 | 435 | 300 | 435 (400) |
| Bp-I (B500) | 3-12 | 500 | 415 | 300 | 415 (360) |

Таблица 2.9

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

| № п/п | Условия эксплуатации конструкций зданий | Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности | 20 |
| 2 | В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 25 |
| 3 | На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) | 30 |
| 4 | В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки | 40 |

Таблица 2.10

Извлечение из табл. 2 СНиП II-22-81

| Марка кирпича или камня | Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при марке раствора |  |  |  |  |  | при прочности раствора |  |
|  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0,2 | нулевой |
| 200 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,0 |
| 150 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,8 |
| 125 | - | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
| 100 | - | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
| 75 | - | - | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| 50 | - | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,35 |

Таблица 5.1

Схемы изгиба стержней при различных способах закрепления

Таблица 5.2

Формулы для определения характеристик сечений

Таблица 5.3

Коэффициенты продольного изгиба (устойчивости) при центральном сжатии φ

| Условная гибкость λ= λRyE (Е = 2,06 ∙ 105 МПа) | Коэффициенты φ по СНиП II-23-81* с изм. | Коэффициенты φ по СП 53-102-2004 для разных типов поперечных сечений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип кривой устойчивости |  |  |
|  |  | a | b | c |
| 0,4 | 989 | 999 | 998 | 992 |
| 0,6 | 969 | 994 | 986 | 950 |
| 0,8 | 953 | 981 | 967 | 929 |
| 1,0 | 934 | 968 | 948 | 901 |
| 1,2 | 913 | 954 | 927 | 878 |
| 1,4 | 891 | 938 | 905 | 842 |
| 1,6 | 866 | 920 | 881 | 811 |
| 1,8 | 841 | 900 | 855 | 778 |
| 2,0 | 813 | 877 | 826 | 744 |
| 2,2 | 785 | 851 | 794 | 709 |
| 2,4 | 755 | 820 | 760 | 672 |
| 2,6 | 718 | 785 | 722 | 635 |
| 2,8 | 673 | 747 | 683 | 598 |
| 3,0 | 628 | 704 | 643 | 562 |
| 3,2 | 587 | 660 | 602 | 526 |
| 3,4 | 547 | 615 | 562 | 492 |
| 3,6 | 508 | 572 | 524 | 460 |
| 3,8 | 471 | 530 | 487 | 430 |
| 4,0 | 436 | 475 | 453 | 401 |
| 4,2 | 402 | 431 | 421 | 375 |
| 4,4 | 370 | 393 | 392 | 351 |
| 4,6 | 340 | 359 | 359 | 328 |
| 4,8 | 312 | 330 | 330 | 308 |
| 5,0 | 289 | 304 | 304 | 289 |
| 5,2 | 268 | 281 | 281 | 271 |
| Примечание. Значения коэффициентов φ в таблице увеличены в 1000 раз |  |  |  |  |

Таблица 5.4

Предельные гибкости сжатых элементов (табл. 19 СНиП II-23-81*)

Таблица 5.5

Минимальные коэффициенты армирования колонн

| μmin, % | l0/h | l0/i |
| --- | --- | --- |
| 0,2 0,5 | <5 >25 | <17 >87 |

Таблица 5.6

Значение коэффициентов φb и φsb

| Nl / N | l0/h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | коэффициент φb |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
| 0,5 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,72 |
| 1,0 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,76 | 0,68 | 0,61 |
| Nl / N | l0/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | коэффициент φsb |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
| 0,5 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,83 | 0,79 |
| 1,0 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,74 |

Таблица 5.7

Таблица 15 СНиП II-22-81

Таблица 5.8

Значения коэффициентов η и φ

(извлечение из табл. 18,20 СНиП II-22-81)

| Гибкость |  | Коэффициент η для неармированной кладки из керамического кирпича и камней | Коэффициент φ при упругих характеристиках кладки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λh | λi |  | α=1500 | α=1000 | α=750 | α=500 | α=350 |
| 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 | 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 104 | 0 0 0 0,04 0,08 0,12 0,15 0,20 0,24 0,27 0,31 - | 0,98 0,95 0,92 0,88 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61 0,53 | 0,98 0,92 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 0,65 0,61 0,56 0,52 0,45 | 0,95 0,90 0,84 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,39 | 0,91 0,85 0,79 0,72 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,32 | 0,88 0,80 0,72 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,35 0,32 0,29 0,27 |

Таблица 5.9

Таблица 14 СНиП II-22-81

| Вид кладки | Коэффициент k |
| --- | --- |
| 1. Из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков, рваного бута и бутобетона, кирпичная вибрированная 2. Из крупных и мелких блоков из ячеистых бетонов | 2,0 2,25 |

Таблица 7.7

Бетоны для предварительно напряженных элементов

| Характеристика напрягаемой арматуры | Класс бетона не ниже |
| --- | --- |
| 1. Арматура классов: А540-А800 А1000 | В20 В30 |
| 2. Арматура классов: Вр1200, Вр1300 Вр1400, Вр1500 К1400, К1500 | В30 В20 В30 |

Таблица 7.5

Значения коэффициентов ξ, η, A0

| ξ | η0 (η) | αm (A0) | ξ | η0 (η) | αm (A0) | ξ | η0 (η) | αm (A0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,995 | 0,01 | 0,26 | 0,87 | 0,226 | 0,51 | 0,745 | 0,38 |
| 0,02 | 0,99 | 0,02 | 0,27 | 0,865 | 0,234 | 0,52 | 0,74 | 0,385 |
| 0,03 | 0,985 | 0,03 | 0,28 | 0,86 | 0,241 | 0,53 | 0,735 | 0,39 |
| 0,04 | 0,98 | 0,039 | 0,29 | 0,855 | 0,248 | 0,54 | 0,73 | 0,394 |
| 0,05 | 0,975 | 0,049 | 0,30 | 0,85 | 0,255 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
| 0,06 | 0,97 | 0,058 | 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,56 | 0,72 | 0,403 |
| 0,07 | 0,965 | 0,068 | 0,32 | 0,84 | 0,269 | 0,57 | 0,715 | 0,407 |
| 0,08 | 0,96 | 0,077 | 0,33 | 0,835 | 0,276 | 0,58 | 0,71 | 0,412 |
| 0,09 | 0,955 | 0,086 | 0,34 | 0,83 | 0,282 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
| 0,10 | 0,95 | 0,095 | 0,35 | 0,825 | 0,289 | 0,60 | 0,70 | 0,42 |
| 0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,36 | 0,82 | 0,295 | 0,62 | 0,69 | 0,428 |
| 0,12 | 0,94 | 0,113 | 0,37 | 0,815 | 0,302 | 0,64 | 0,68 | 0,435 |
| 0,13 | 0,935 | 0,122 | 0,38 | 0,81 | 0,308 | 0,66 | 0,67 | 0,442 |
| 0,14 | 0,93 | 0,13 | 0,39 | 0,805 | 0,314 | 0,68 | 0,66 | 0,449 |
| 0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,40 | 0,80 | 0,32 | 0,70 | 0,65 | 0,455 |
| 0,16 | 0,92 | 0,147 | 0,41 | 0,795 | 0,326 | 0,72 | 0,64 | 0,461 |
| 0,17 | 0,915 | 0,156 | 0,42 | 0,79 | 0,332 | 0,74 | 0,63 | 0,466 |
| 0,18 | 0,91 | 0,164 | 0,43 | 0,785 | 0,338 | 0,76 | 0,62 | 0,471 |
| 0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,44 | 0,78 | 0,343 | 0,78 | 0,61 | 0,476 |
| 0,20 | 0,90 | 0,18 | 0,45 | 0,775 | 0,349 | 0,80 | 0,60 | 0,48 |
| 0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,46 | 0,77 | 0,354 | 0,85 | 0,575 | 0,489 |
| 0,22 | 0,89 | 0,196 | 0,47 | 0,765 | 0,36 | 0,90 | 0,55 | 0,495 |
| 0,23 | 0,885 | 0,204 | 0,48 | 0,76 | 0,365 | 0,95 | 0,525 | 0,499 |
| 0,24 | 0,88 | 0,211 | 0,49 | 0,755 | 0,37 | ≥1 | 0,50 | 0,5 |
| 0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,50 | 0,75 | 0,375 | - | - | - |

Таблица 7.6

Предельные значения коэффициентов ξ и A0

| Класс арматуры | Значение ξR | Значение A0R |
| --- | --- | --- |
| А240 А300 А400 А500 В500 | 0,612 0,577 0,531 0,493 0,502 | 0,425 0,411 0,390 0,372 0,376 |

Таблица 7.8

| σsp/Rs | Значение ξR при растянутой арматуре классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А540 | А600 | А800 | А1000 |
| 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 | 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62 | 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 | 0,51 0,48 0,45 0,43 0,41 | 0,51 0,47 0,44 0,42 0,39 |

Таблица 11.1

Разновидность глинистых грунтов в зависимости от числа пластичности

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности Ip |
| --- | --- |
| Супесь Суглинок Глина | 1-7 7-17 ˃17 |

Таблица 11.2

Разновидность глинистых грунтов по показателю текучести

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести IL |
| --- | --- |
| А. Супесь |  |
| твердая | ˂ 0 |
| пластичная | 0-1 |
| текучая супесь (применять в качестве оснований текучую супесь не рекомендуется) | ˃ 1 |
| Б. Суглинки и глины |  |
| твердые | ˂ 0 |
| полутвердые | 0-0,25 |
| тугопластичные | 0,25-0,5 |
| мягкопластичные | 0,5-0,75 |
| текучепластичные | 0,75-1,0 |
| текучие (применять в качестве оснований текучие и текучепластичные суглинки и глины не рекомендуется) | ˃ 1,0 |

Таблица 11.5

Нормативные значения удельного сцепления cn, кПа, угла внутреннего трения φn, град., песчаных грунтов четвертичных отложений (Приложение 1, табл. 1, СНиП 2.02.01-83*)

| Песчаные грунты | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | cn φn | 2 43 | 1 40 | - 38 | - - |
| Средней крупности | cn φn | 3 40 | 2 38 | 1 35 | - - |
| Мелкие | cn φn | 6 38 | 4 36 | 2 32 | - 28 |
| Пылеватые | cn φn | 8 36 | 6 34 | 4 30 | 2 26 |

Таблица 11.6

Нормативные значения удельного сцепления cn, кПа, угла внутреннего трения φn, град., пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений (Приложение 1, табл. 2, СНиП 2.02.01-83*)

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателей текучести |  | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 0 ≤ IL ≤ 0,25 | cn φn | 21 30 | 17 29 | 15 27 | 13 24 | - - | - - | - - |
|  | 0,25 ˂ IL ≤ 0,75 | cn φn | 19 28 | 15 26 | 13 24 | 11 21 | 9 18 | - - | - - |
| Суглинки | 0 ˂ IL ≤ 0,25 | cn φn | 47 26 | 37 25 | 31 24 | 25 23 | 22 22 | 19 20 | - - |
|  | 0,25 ˂ IL ≤ 0,5 | cn φn | 39 24 | 34 23 | 28 22 | 23 21 | 18 19 | 15 17 | - - |
|  | 0,5 ˂ IL ≤ 0,75 | cn φn | - - | - - | 25 19 | 20 18 | 16 16 | 14 14 | 12 12 |
| Глины | 0 ˂ IL ≤ 0,25 | cn φn | - - | 81 21 | 68 20 | 54 19 | 47 18 | 41 16 | 36 14 |
|  | 0,25 ˂ IL ≤ 0,5 | cn φn | - - | - - | 57 18 | 50 17 | 43 16 | 37 14 | 32 11 |
|  | 0,5 ˂ IL ≤ 0,75 | cn φn | - - | - - | 45 15 | 41 14 | 36 12 | 33 10 | 29 7 |

Таблица 12.1

Расчетные сопротивления под нижнем концом свай (табл. 1 СНиП 2.02.03-85)

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |
|  | гравелистых | крупных | - | средней крупности | мелких | пылеватых | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести lL, равном |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7500 | 6600 4000 | 3000 | 3100 2000 | 2000 1200 | 1100 | 600 |
| 4 | 8300 | 6800 5100 | 3800 | 3200 2500 | 2100 1600 | 1250 | 700 |
| 5 | 8800 | 7000 6200 | 4000 | 3400 2800 | 2200 2000 | 1300 | 800 |
| 7 | 9700 | 7300 6900 | 4300 | 3700 3300 | 2400 2200 | 1400 | 850 |
| 10 | 10500 | 7700 7300 | 5000 | 4000 3500 | 2600 2400 | 1500 | 900 |
| 15 | 11700 | 8200 7500 | 5600 | 4400 4000 | 2900 | 1650 | 1000 |
| 20 | 12600 | 8500 | 6200 | 4800 4500 | 3200 | 1800 | 1100 |
| 25 | 13400 | 9000 | 6800 | 5200 | 3500 | 1950 | 1200 |
| 30 | 14200 | 9500 | 7400 | 5600 | 3800 | 2100 | 1300 |
| 35 | 15000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4100 | 2250 | 1400 |
| Примечания: 1. Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой - для пылевато-глинистых. 2. В табл. 12.1 и 12.2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в таблице следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. 3. Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести IL пылевато-глинистых грунтов значения R и fi в таблице определяются интерполяцией. 4. Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по данным статического зондирования, значения R по табл. 1 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При определении степени плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значения R по таблице следует увеличить на 60 %, но не более чем до 20 000 кПа (2000 тс/м2). 5. Значения расчетных сопротивлений R по таблице допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м: 4,0 - для мостов и гидротехнических сооружений; 3,0 - для зданий и прочих сооружений; 6. Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,150,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %. 7. Для супесей при числе пластичности lp  4и коэффициенте пористости е < 0,8 расчетные сопротивления R и fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.2

Расчетные сопротивления по боковой поверхности сваи (табл. 2 СНиП 2.02.03-85)

| Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай и свай-оболочек fi, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых | - | - | - | - | - | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL равном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 40 | 29 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 62 | 44 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 65 | 46 | 34 | 27 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 15 | 72 | 51 | 38 | 28 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | 79 | 56 | 41 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | 86 | 61 | 44 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 30 | 93 | 66 | 47 | 34 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 35 | 100 | 70 | 50 | 36 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| Примечания: 1. При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай fi по таблице следует учитывать требования, изложенные в примеч. 2 и 3 к табл. 12.1 2. При определении по таблице расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай fi пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. 3. Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай fi следует увеличивать на 30 % по сравнению со значениями, приведенными в таблице. 4. Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости е  0,5 и глин с коэффициентом пористости е  0,6 следует увеличивать на 15 % по сравнению со значениями, приведенными в таблице, при любых значениях показателя текучести. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.3

Коэффициенты условий работы грунта (табл. 3 СНиП 2.02.03-85)

| Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай |  |
| --- | --- | --- |
|  | под нижним концом cR | на боковой поверхности cf |
| 1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами | 1,0 | 1,0 |
| 2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные лидерные скважины с заглублением концов свай не менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре: |  |  |
| а) равном стороне квадратной сваи | 1,0 | 0,5 |
| б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи | 1,0 | 0,6 |
| в)на 0,15м менее стороны квадратной или диаметра сваи круглого сечения (для опор линий электропередачи) | 1,0 | 1,0 |
| Для других способов погружения свай значения коэффициентов см. по табл. 3 СНиП 2.02.03-85 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОРТАМЕНТ АРМАТУРЫ

| Диаметр стержня, мм | Расчетная площадь поперечного сечения стержневой арматуры классов А и В, см2, при числе стержней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1м, кг | Арматура классов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | А240,А400,А500 | А300, А600, А800, А1000 | А540 | В500 | Вр1200 | Вр1400 | Вр1500 |
| 3 | 0,071 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,052 | - | - | - | х | - | - | х |
| 4 | 0,126 | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 0,092 | - | - | - | х | - | х | - |
| 5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 0,144 | - | - | - | х | - | х | - |
| 6 | 0,283 | 0,57 | 0,86 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 0,222 | х | - | - | х | - | х | - |
| 8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 5,03 | 0,395 | х | - | - | х | х | - | - |
| 10 | 0,785 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 0,617 | х | х | - | х | - | - | - |
| 12 | 1,131 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 0,888 | х | х | - | х | - | - | - |
| 14 | 1,539 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 1,208 | х | х | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,1 | 20,11 | 1,578 | х | х | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,9 | 25,45 | 1,998 | х | х | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,142 | 6,28 | 9,41 | 12,56 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,13 | 28,27 | 31,42 | 2,466 | х | х | х | - | - | - | - |
| 22 | 3,801 | 7,60 | 11,4 | 15,2 | 19 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 | 2,984 | х | х | х | - | - | - | - |
| 25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,54 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 49,09 | 3,84 | х | х | х | - | - | - | - |
| 28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,1 | 49,26 | 55,42 | 61,58 | 4,835 | х | х | х | - | - | - | - |
| 32 | 8,043 | 16,09 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,26 | 56,3 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 6,31 | х | х | х | - | - | - | - |
| 36 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 50,89 | 61,07 | 71,25 | 81,43 | 91,61 | 101,8 | 7,990 | х | х | х | - | - | - | - |
| 40 | 12,57 | 25,13 | 37,68 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,10 | 125,7 | 9,865 | х | х | х | - | - | - | - |

Примечание. Знак «х» определяет наличие диаметра в сортамент.